내재해형 결속 조리개* 관리 지침

* 원예․특작시설 내재해형 기준(농림축산식품부고시 제2014-78호, 2014년 7월 24일)

❏ 내재해형 조리개 관련 고시개정 사항

구분

현행

개정안

비고

강도
기준

구분	미끄럼 강도(kgf)	인장 강도(kgf)
비닐하우스용	139이상	90 이상
철재인삼해가림 시설용	40이상	-

구분(용도)	미끄럼 강도(N)	인장 강도(N)
비닐하우스용	1,390 이상	900 이상
철재인삼해가림 시설용	400 이상	-

․단위변경

․조리개 종류별 시험값 제외

시험
방법

․결속조리개의 강도시험방법 미비

․결속조리개의 강도시험방법 규정

세부내용

별첨

❏ 개정안에 따른 내재해형 조리개의 인정 및 유통

◦ (조리개 유통) 고시를 발효한 날로부터 6개월이 경과한 날('15.1.25일)부터 적용

◦ (공인시험기관 및 내재해 조리개 인정기준) 산업통상자원부 국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS, http://www.kolas.go.kr)에서 검색할 수 있는 시험기관의 시험을 거쳐 미끄럼강도와 인장강도 시험 값이 내재해 기준을 상회하는 경우

❏ 개정안에 따른 결속 조리개의 준공검사(정부지원 온실)

◦ '15.1.25일 이후 시공되는 조리개부터 개정안에 따른 규격 조리개 여부를 확인후* 준공검사 조치

* 원만한 시공관리를 위해 사업초기, 사업 종료시 등 2회 이상 공인기관의 시험성적서 첨부 등 규격 조리개 시공 여부를 확인

별첨		「원예․특작 내재해형 기준」 조리개 관련 규정

9. 내재해형 원예특작시설용 결속조리개의 강도기준 및 시험방법

용도별 결속조리개의 내재해형 강도기준

구분(용도)	미끄럼강도(N)	인장강도(N)
비닐하우스용	1,390 이상	900 이상
철재인삼해가림시설용	400 이상	-

※ 시험조건 : 파이프 체결상태

※ 산업통상자원부 국가기술표준원 한국인정기구(KOLAS, http://www.kolas.go.kr)에서 검색할 수 있는 시험기관의 시험을 거쳐 미끄럼강도와 인장강도 시험 값이 내재해 기준을 상회하는 경우 내재해형 원예특작시설용 결속조리개로 인정

• 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원(http://www.kcl.re.kr. 한국화학융합시험연구원(http://www.ktr.or.kr) 등 KOLAS에 등재된 기관

※ 본 개정 고시 이후 설치되는 내재해형 온실에 사용되는 모든 내재해 조리개는 아래에 제시된 시험방법에 따른 시험에서 상기 기준을 만족하는 시험성적을 받은 것이어야 하며(단, 해당 제품의 시험의뢰 및 성적서 발급에 소요되는 기간을 고려하여 본 개정 고시를 발효한 날로부터  6개월이 경과한 날부터 적용함), 기존 내재해 조리개로 인정된 제품은 해당 제품이 사용된 내재해형 온실이 내구수명을 다할 때까지 해당 온실에 대해서만 인정함

원예특작시설용 파이프 결속조리개의 강도시험 방법

1. 적용범위 이 규격은 온실용 파이프 조리개(결속구)의 결속강도 시험 방법에 대하여 규정하며, 이 시험 방법에 규정한 것 이외는 KS B 0804에 따른다. 2. 인용규격 다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다. KS B 0802 금속재료 인장시험 방법 KS B 0804 금속재료 굽힘시험 KS D 0048 철강용어(시험)	3. 정 의 3.1 조리개(clip for crossing pipes) 온실 등 파이프 골조 농업시설물에 사용되는 구조재료의 직각교차 혹은 경사교차부에서 두 부재를 결속하는 장치를 말한다. 3.2 미끄럼 저항력(slip resistance strength) 조리개로 결속된 두 개의 교차된 파이프에 외력을 가하면 미끄러지기 쉬운 면으로부터 미끄러지는데, 이 때 외력에 따라서 생기는 미끄럼을 방해하는 힘으로 ‘미끄럼 강도’라고도 한다.

4. 시험 측정의 원리 온실용 조리개의 결속력 평가는 인장 및 미끄럼(전단) 강도에 의해 평가한다.

5. 시험 장치

5.1 강도시험기 최대 용량 5000 N 이상의 설비로서 일정한 하중 속도를 유지할 수 있으며 장착된 로드셀의 허용오차는 측정값의 5% 이내 정확도로 하중을 측정할 수 있고, 변형은 0.01 ㎜의 정확도로 측정할 수 있어야 한다.

5.2 길이 측정 도구 시험편의 치수를 0.01 ㎜까지 측정할 수 있어야 한다.

5.3 하중 블록과 지점 하중 블록은 시험편에 미끄럼 하중을 올바로 가할 수 있어야 하고, 지점은 미끄럼 하중이 작용하는 동안 시험편을 확실하게 지지할 수 있어야 하며, 하중 블록과 지점이 시험편과 접촉하는 부위는 30 ㎜ 이상의 곡률 반지름을 가져야 한다.

5.4 인장척과 지그 조립상태에서 인장력을 평가하기 위해 사용하며, 인장시험용 지그는 인장시험이 진행되는 동안 시험편을 이동이나 회전없이 확실하게 고정할 수 있어야 하고, 시험편과의 접촉부위에서 발생한 집중응력으로 인해 시험편이 변형 또는 손상되지 않아야 한다. 인장척과 지그는 5000 N 하중에서 자체변형이 0.01 ㎜ 이하가 되도록 설계한다.

6. 시험편

6.1 시험편의 크기 및 형태 시험편은 두 방향의 파이프가 시험할 조리개에 의해 체결이 완료된 상태로 준비하고, 결속된 파이프의 길이는 조리개를 체결한 상태에서 조리개 부분을 제외한 길이가 각각 100 ㎜ 이상이 되도록 자른 상태로 준비한다.

6.2 시험편의 수 시험편은 동일한 제품(시험모델)에 대하여 3회의 반복시험이 가능하도록 준비한다. 인장시험용 시험편은 하중을 가하는 방향이 1방향이지만, 미끄럼시험용 시험편은 조리개 및 연결된 파이프의 대칭성에 따라 하중을 가하는 방향이 2∼4 방향이 될 수 있으므로 이를 고려하여 3회 반복시험을 위한 시험편을 준비한다.

7. 시험 방법

7.1 시험편의 치수 측정 시험편(조리개)의 길이, 높이, 두께 등 제작도면에 포함된 치수를 0.01 ㎜ 이내의 정밀도로 측정하고 시험의뢰 시 제출한 도면의 치수와 일치하는 지 비교하여 기록한다.

구 분	도면치수	측정치수	비 고

7.2 인장 시험 제어방식은 변위제어(최대변위 10㎜ 이상)이고, 시험속도는 5 ㎜/min로 한다. 시험은 두 개의 파이프가 조리개에 의해 결속된 상태에서 수행하며, 동일한 시험편(시료)에 대해 3회 반복하여 인장 시험을 실시한다. 조리개의 인장강도 값은 변위가 2㎜일 때의 하중 값을 기록한다. 7.3 미끄럼(전단) 시험 제어방식은 변위제어(최대변위 5㎜ 이상)이고, 시험속도는 5 ㎜/min로 한다. 시험은 두 개의 파이프가 조리개에 의해 결속된 상태에서 수행하며, 결합된 두 파이프와 조리개의 대칭성에 따라 2∼4 방향에 대한 미끄럼 강도를 측정한다. 동일한 시험편(시료)에 대해 3회 반복하여 미끄럼 시험을 실시한다. 시험한 조리개의 미끄럼강도 값은 각 방향의 시험에서 변위가 2㎜일 때의 하중 값을 기록한다. 8. 시험결과 분석 8.1 하중-변형 선도 가력에 따른 시료의 변위를 선도로 표시하며, 가로축에는 변위를 ㎜ 단위로 표시하고, 세로축에는 하중을 N 단위로 표시한다. 인장시험과 미끄럼(전단)시험에 대해 각각 선도를 표시하되, 미끄럼(전단)시험의 경우 각각의 가력방향에 대한 선도를 모두 표시한다. 또한, 각각의 선도에는 반복시험 3회의 결과가 모두 하나의 선도에 표시되도록 한다. 가로축의 변위가 인장은 10 ㎜ 이상, 미끄럼(전단)은 5 ㎜ 이상까지 나타나도록 표시한다.	<인장시험> <전단시험(미끄럼)시험> 8.2 인장하중(저항력) 변위 2㎜일 때의 인장하중을 N 단위로 기록한다. 8.3 미끄럼 하중(미끄럼 저항력) 변위 2㎜일 때의 미끄럼하중을 N 단위로 기록한다. 9. 기록 시험 결과의 기록 시에 다음 사항들이 포함되어야 한다. 9.1 적용 규격 번호 시험을 위해 적용한 규격명을 기록한다. (예시: 농림수산식품부 고시 제2010-128호, KS B 0802, KS B ISO 8491, KS D 0048)

9.2 시험편 채취에 관련된 사항 의뢰자가 제공한 시험편의 수량 및 시험체 번호 부여 내역 등을 기록한다.

9.3 시험편의 규격 및 치수 시험을 위한 조리개의 구조 및 규격은 다음과 같이 조사하여 기록하고, 의뢰인이 제출한 시험한 제품의 형상을 확인할 수 있는 사진과 제품의 치수가 기입된 제작도면을 다음 예시와 같이 첨부한다. 시험편(조리개)의 길이, 높이, 두께 등 제작도면에 포함된 치수를 0.01 ㎜ 이내의 정밀도로 측정하고 시험의뢰 시 제출한 도면의 치수와 일치하는 지 비교하여 기록한다.

- 시험편(조리개)의 명칭 및 규격(예시)

제품명 (일반명)	모델명	길이 (㎜)	너비 (㎜)	높이 (㎜)	체결부 (㎜)
oo조리개	AB-25D	00	00	00	Ø25.4 서까래 + Ø25.4 도리

- 시험편(조리개)의 주요 치수

구 분	도면치수	측정치수	비 고

- 시험편의 구조 및 형상(예시, 별첨)

oo조리개

- 시험편의 제작 도면(예시, 별첨)

9.4 시험조건

- 시험조건(예시)

시험종류	사용장비	시험속도(㎜/min)	시험조건
인장시험	재료만능시험기 (DYMU-30)	5	체결상태
전단(미끄럼)시험

9.5 시험 결과

- 강도시험 결과

구분	미끄럼(전단) 하중 (N)			구분	인장 하중 (N)
	시험1	시험2	시험3		시험1	시험2	시험3
시험체 A-X				시험체 A
시험체 A-Y

* A, B, C, … : 의뢰한 시험체(조리개)의 종류(모델)를 구분하는 기호

X, Y : 시험체(조리개)의 체결 방향 번호

- 하중-변위 곡선

<인장시험>      <전단시험(미끄럼)시험>

9.6 시험 날짜 및 시간

9.7 시험 기관 및 담당자 : 시험기관명 및 시험담당자 성명, 연락처를 기록한다.